# 回转烘干机

筒体容积：9.0-285m³

生产能力：1.9-76.0t/h

应用范围：主要用于建材行业或治金行业的矿渣、粘土、煤粉、金属选矿业浸出渣等物料的烘干。

产品简介：为了控制回转烘干机的温度，在进出料装置上配置热电偶，通过温度表可显示烘干机进出料端的温度变化，为更好地控制筒体内的工作温度（一般350-380℃）提供了依据。

产品介绍：

回转烘干机主要用于建材行业或治金行业的矿渣、粘土、煤粉，金属选矿业浸出渣等物料的烘干。为了控制烘干机的温度，在进出料装置上配置热电偶，通过温度表可显示烘干机进出料端的温度变化，为更好地控制筒体内的工作温度（一般350-380度）提供了依据。

该机主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成。我厂烘干机采用新型扬料板装置，具有导向、均流、扬料等多项功能,能使物料在烘干机径向截面全面均布，料幕成为薄、均、全的状态，完全接触热气流，达到充分利用热能的目的。我厂烘干机选用合理的运行参数，煤耗量和电耗量一般烘干机降低10-15%以上，台时产量提高10-15%以上，已在水泥和选矿企业得到了广泛的应用。

性能特点：

采用多组合式扬料装置

适用多种燃烧炉使用，高温沸腾炉、磨煤喷粉炉以及人工加煤炉。

生产能力更大，可连续操作

传动大小齿轮采用销柱可换齿轮，取代了传统的铸钢齿轮，节约成本投资，又大大降低了维修费用和时间。

结构简单，操作方便

适用范围广，可以用它干燥颗粒状物料，对于那些附着性大的物料也很有利。采用集中控制系统，可实现大型企业微机中央监控管理。

故障少﹑维护费用低﹑功耗低

结构优良﹑简单﹑物料通过筒体阻力运行平稳﹑操作方便。械化程度高，生产能力较大，可连续运转。

工作原理：

回转烘干机采用套筒套列结构使烘干机长度可成倍缩短，由于散热面大幅减少，以致热耗降低，而倍增的热交换面使热效大大提高。对不能触烟的物料，多筒式回转烘干机在内外筒中分别提供内烟管和环形烟管，各烟管间用径向烟道沟通，同样高效节能。

技术参数：

| 规格Spec/m (直径×长度) | 筒体容积(m³) | 生产能力（t/h） | 安装斜度（%） | 最高进气温度（℃） | 主电动机(kw) | 总重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9~2.4 | 3~5 | 700~800 | 7.5 | 9 |
| Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4~3.0 | 3~5 | 700~800 | 7.5 | 11 |
| Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5~5.7 | 3~5 | 700~800 | 15 | 18.5 |
| Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3~6.6 | 3~5 | 700~800 | 15 | 19.7 |
| Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7~7.1 | 3~5 | 700~800 | 15 | 20.5 |
| Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5~8.1 | 3~5 | 700~800 | 18.5 | 21.5 |
| Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6~9.5 | 3~5 | 700~800 | 18.5 | 23 |
| Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7~12.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 33.5 |
| Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4~14.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 36 |
| Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0~16.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 38 |
| Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5~16.9 | 3~5 | 700~800 | 37 | 45 |
| Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4~21.7 | 3~5 | 700~800 | 37 | 49 |
| Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3~24.1 | 3~5 | 700~800 | 45 | 54 |
| Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2~26.5 | 3~5 | 700~800 | 45 | 58 |
| Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2~34.0 | 3~5 | 700~800 | 55 | 73 |
| Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1~37.7 | 3~5 | 700~800 | 75 | 85 |
| Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7~47.1 | 3~5 | 700~800 | 75 | 95 |
| Φ3.2×25 | 201 | 42.9~53.6 | 3~5 | 700~800 | 90 | 110 |
| Φ3.6×28 | 285 | 60.8~76.0 | 3~5 | 700~800 | 160 | 135 |

间接传热烘干机技术参数

| 项目 筒径×筒长 | 外筒内径 mm | 内筒内径 mm | 筒体长度 m | 筒体容积 m³ | 筒体 斜度 | 扬料板 型式 | 最高进气 温度℃ | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ1.5×15m Φ1.5×17m Φ1.5×19m | 1500 | 500 | 15 17 19 | 20.27 22.97 25.68 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 18.2×2.7×2.7 20.0×2.9×2.9 |
| Φ1.8×21m Φ1.8×23m Φ1.8×25m | 1800 | 650 | 21 23 25 | 35.91 39.33 42.75 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 24.5×2.9×2.9 26.5×2.9×2.9 |
| Φ2.2×21m Φ2.2×23m Φ2.2×25m | 2200 | 800 | 21 23 25 | 58.10 63.61 69.15 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |

# Text boxes

技术研究

车间一角

行卓越之道，呈现中德价值

欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：http://www.zdzg.cn/

全国销售热线：0379-67399999       电子邮箱：zdzg@zdzg.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。